PRIVATE
Ферритовые магниты Ba, Sr российского производства

PRIVATE
Условные обозначения:

Br - остаточная индукция (T)
Hcb - коэрцитивная сила по индукции (kA/m)
Hcj - коэрцитивная сила по намагниченности (kA/m)
BH max. - произведение (kj/m3) 

PRIVATE
марка материла
Br, T
Hcb, kA/m
Hcj, kA/m
(BH) max. kj/m3
точка Кюри, 0С

15БА300
0.30
>200
> 300
15.0
450

18БА300
0.32
> 220
> 300
18.0
450

22БА220
0.36
> 215
> 220
22.0
450

25БА170
0.38
> 165
> 170
25.0
450

28СА250
0.39
> 240
> 250
28.0
450

21СА320
0.34
> 240
>320
21.0
450

26СА260
0.39
>250
>260
30.0
450

28СА275
0.39
>270
>275
30.0
450

Ферритовые магниты Ba, Sr зарубежного производства



PRIVATE
марка материла
Br, T
Hcb, kA/m 
Hcj, kA/m 
(BH) max. kj/m3
точка
Кюри,0С

Y8T
0.20 - 0.235
125 - 160
210 - 280
6.5 - 8.5
450

Y20
0.32 - 0.38
135 - 190
140 - 195
18.0 - 22.0
450

Y22H
0.31 - 0.36
220 - 250
280 - 320
20.0 - 24.0
450

Y23H
0.32 - 0.37
170 - 190
190 - 230
20.0 - 25.5
450

Y25
0.36 - 0.40
135 - 170
140 - 200
22.5 - 28.0
450

Y26H
0.36 - 0.39
220 - 250
225 - 255
23.0 - 28.0
450

Y27H
0.37 - 0.40
205 - 250
210 - 255
25.0 - 29.0
450

Y28
0.37 - 0.40
175 - 210
180 - 220
26.0 - 30.0
450

Y30H-1
0.38 - 0.40
230 - 275
235 - 290
27.0 - 32.5
450

Y30H-2
0.395 - 0.415
275 - 300
310 - 335
28.5 - 32.0
450

Y32
0.40 - 0.42
160 - 190
165 - 195
30.0 - 33.5
450

Y33
0.41 - 0.43
220 - 250
225 - 255
31.5 - 35.0
450

Редкоземельные магниты NdFeB 
Условные обозначения:

Br - Остаточная индукция (mT) 
Hcb - Коэрцитивная сила по индукции (kA/m) 
Hcj - Коэрцитивная сила по намагниченности (kA/m) 
BH max. - Произведение (kj/m3)
PRIVATE
Марка материла
Br, mT
Hcb, kA/m
Hcj, kA/m
(BH) max. kj/m3
Max. Температура, 0С

N33
1130 - 1170
≥ 836
≥ 955
247 - 263
80

N35
1170 - 1210
≥ 868
≥ 955
247 - 287
80

N38
1210 - 1250
≥ 899
≥ 955
287 - 310
80

N40
1250 - 1280
≥ 923
≥ 955
318 - 342
80

N42
1280 - 1320
≥ 923
≥ 955
318 - 342
80

N45
1320 - 1380
≥ 876
≥ 955
342 - 366
80

N48
1380 - 1420
≥ 835
≥ 876
366 - 390
80

N30M
1080 - 1120
≥ 780
≥ 970
223 - 247
100

N33M
1130 - 1170
≥ 780
≥ 970
247 - 263
100

N35M
1170 - 1210
≥ 780
≥ 970
287 - 310
100

N38M
1210 - 1250
≥ 889
≥ 955
287 - 310
100

N40M
1250 - 1280
≥ 923
≥ 955
318 - 342
100

N42M
1280 - 1320
≥ 923
≥ 955
318 - 342
100

N45M
1320 - 1380
≥ 876
≥ 955
342 - 366
100

33H
1130 - 1170
≥ 836
≥ 1353
247 - 271
120

35H
1170 - 1210
≥ 868
≥ 1353
263 - 287
120

38H
1210 - 1250
≥ 899
≥ 1353
287 - 310
120

40H
1250 - 1280
≥ 923
≥ 1353
302 - 326
120

42H
1280 - 1320
≥ 955
≥ 1353
318 - 342
120

33SH
1130 - 1170
≥ 844
≥ 1592
247 - 271
150

35SH
1170 - 1210
≥ 876
≥ 1592
263 - 287
150

38SH
1210 - 1250
≥ 907
≥ 1592
287 - 310
150

40SH
1250 - 1280
≥ 939
≥ 1592
302 - 326
150

28UH
1020 - 1080
≥ 764
≥ 1990
207 - 231
180

30UH
1080 - 1130
≥ 812
≥ 1990
223 - 247
180

33UH
1130 - 1170
≥ 852
≥ 1990
247 - 271
180

28EH
1040 - 1090
≥ 780
≥ 2388
207 - 231
200

30EH
1080 - 1130
≥ 812
≥ 2388
223 - 247
200

Физические характеристики 
PRIVATE
Температурный коэффициент Hcj, % / 0С 
Температурный коэффициент Br, % / 0С 
Плотность, г/см3
Точка кюри, 0С
Проницаемость возврата, μrec

-0.50 - -0.65
- 0.11 - -0.13
7.4 - 7.5
310
1.05 - 1.10

Редкоземельные магниты SmCo
Условные обозначения:
Br - Остаточная индукция (mT) 
Hcb - Коэрцитивная сила по индукции (kA/m) 
Hcj - Коэрцитивная сила по намагниченности (kA/m) 
BH max. - Произведение (kj/m3)
Магнитные характеристики 
Марка материла
Br, mT
Hcb, kA/m
Hcj, kA/m
(BH) max. kj/m3
Max. Температура, 0С

YX16
750 - 880
597 ± 40
> 1989
127± 16
250


YX18
800 - 930
637 ± 40
> 1432
143± 16
250


YX20
850 - 980
637 ± 40
> 1273
159± 16
250


YXT18
900 - 1030
637 ± 40
> 1194
143± 16
250


YX22A
900 - 1030
653 ± 40
> 1982
175± 16
250


YX22B
900 - 1030
653 ± 40
> 1432
175± 16
250


YX24
950 - 1080
676 ± 40
> 1432
191± 16
250


YX26A
1000 - 1130
716 ± 40
> 1194
207± 16
250


YX26B
1000 - 1130
716 ± 40
> 796
207± 16
250


YX27
1000 - 1100
357 - 516
413 - 556
183 - 223
250


YX30
1100 - 1200
438 - 517
454 - 597
239± 16
250


Физические характеристики 
PRIVATE
Марка материла
Температурный коэффициент, % /0С 
Плотность, г/см3
Точка кюри, 0С
Проницаемость возврата, μrec

YX16, YX18, YX20
- 0.05
8.0 - 8.2
700 - 750
1.1

YXT18
- 0.01
8.3 - 8.5
> 800
1.1

YX22, YX24, YX26, YX27, YX30
- 0.03
8.3 - 8.5
>800
1.1

