Значения диэлектрической проницаемости для некоторых веществ[править | править вики-текст]
	Вещество
	Химическая формула
	Условия измерения
	Характерное значение εr

	Вакуум
	-
	-
	1

	Воздух
	-
	Нормальные условия, 0,9 МГц
	1,00058986 ± 0,00000050

	Углекислый газ
	CO2
	Нормальные условия
	1,0009

	Тефлон(политетрафторэтилен, фторопласт)
	[-СF2-СF2-]n
	-
	2,1

	Нейлон
	-
	-
	3,2

	Полиэтилен
	[-СН2-СН2-]n
	-
	2,25

	Полистирол
	[-СН2-С(С6Н5)Н-]n
	-
	2,4-2,7

	Каучук
	-
	-
	2,4

	Битум
	-
	-
	2,5-3,0

	Сероуглерод
	CS2
	-
	2,6

	Парафин
	С18Н38 − С35Н72
	-
	2,0-3,0

	Бумага
	-
	-
	2,0-3,5

	Электроактивные полимеры
	−
	−
	2-12

	Эбонит
	(C6H9S)2
	−
	2,5-3,0

	Плексиглас (оргстекло)
	-
	-
	3,5

	Кварц
	SiO2
	-
	3,5-4,5

	Диоксид кремния
	SiO2
	−
	3,9

	Бакелит
	-
	-
	4,5

	Бетон
	−
	−
	4,5

	Фарфор
	−
	−
	4,5-4,7

	Стекло
	−
	−
	4,7 (3,7-10)

	Стеклотекстолит FR-4
	-
	-
	4,5-5,2

	Гетинакс
	-
	-
	5-6

	Слюда
	-
	-
	7,5

	Резина
	−
	−
	7

	Поликор
	98 % Al2O3
	-
	9,7

	Алмаз
	−
	−
	5,5-10

	Поваренная соль
	NaCl
	−
	3-15

	Графит
	C
	−
	10-15

	Керамика
	−
	−
	10-20

	Кремний
	Si
	−
	11.68

	Бор
	B
	−
	2.01

	Аммиак
	NH3
	20 °C
	17

	
	
	0 °C
	20

	
	
	−40 °C
	22

	
	
	−80 °C
	26

	Спирт этиловый
	C2H5OH или CH3-CH2-OH
	−
	27

	Метанол
	CH3OH
	−
	30

	Этиленгликоль
	HO—CH2—CH2—OH
	−
	37

	Фурфурол
	C5H4O2
	−
	42

	Глицерин
	HOCH2CH(OH)-CH2OH или C3H5(OH)3
	0 °C
	41,2

	
	
	20 °C
	47

	
	
	25 °C
	42,5

	Вода
	H2O
	200 °C
	34,5

	
	
	100 °C
	55,3

	
	
	20 °C
	81

	
	
	0 °C
	88

	Плавиковая кислота
	HF
	0 °C
	83,6

	Формамид
	HCONH2
	20 °C
	84

	Серная кислота
	H2SO4
	20-25 °C
	84-100

	Пероксид водорода
	H2O2
	−30 °C — +25 °C
	128

	Синильная кислота
	HCN
	(0-21 °C)
	158

	Двуокись титана
	TiO2
	-
	86-173

	Титанат кальция
	CaTiO3
	-
	170

	Титанат стронция
	SrTiO3
	-
	310

	Титанат бария-стронция
	(Ba1−xSrx)TiO3, 0<x<1
	-
	500

	Титанат бария
	BaTiO3
	(20-120 °C)
	1250-10000

	Цирконат-титанат свинца
	(Pb[ZrxTi1-x]O3, 0<x<1)
	
	500-6000

	Сополимеры
	-
	-
	до 100000

	Сульфид кадмия
	CdS
	
	9,3


